[bookmark: _GoBack]Vasksulfaat
Vasksulfaat teeb puidu sinakas-rohekaks umbes paari-kolme kuuga ning samaaegselt kaitseb puitu. Vasksulfaat on pulbri kujul, mida lahustatakse vees. Vasksulfaat annab hea kaitse hallitus- ja mädanikseente vastu.
	
	
	
	Kasutuskohad:
Palkmajade viimistlemine 


Kasutamisjuhend:
Segatakse hoolikalt sooja vette, segamissuhe: 1kg vasksulfaati 10 l vett. Lahust kantakse puidule piisavalt palju, nii et puit märgub ja aine imendub puitu, vältida voolamist. Puitpinna lõplik toon tuleb esile umbes paari/kolme kuu pärast. Päikesevalgus intensiivistab pinna tooni muutust. Lõplikku tooni mõjutab ka puidu kvaliteet ja ladustamise aeg. Võimalusel testi tooni paar kuud enne lõplikku viimistlemist. Soovitav on töödeldud pind aasta pärast viimistleda tootega Hele Tõrvaõli või Tärpentini-linaõli. Kulu: saematejalile 4-5 m2 / 1 liiter, hööveldatud pinnale 8-10 m2 / 1 liiter. Kuivamisaeg: u. 3 tundi. 


Rauasulfaat
Rauasulfaat teeb puidu halliks umbes paari kuuga ning samaaegselt kaitseb puitu. Viimistlemine rauasulfaagiga annab mõne aja pärast kauni ja vastupidava hallika tooni. Rauasulfaat on pulbri kujul, mida lahustatakse vees. Rauasulfaat annab hea kaitse hallitus- ja mädanikseente vastu. Rauasulfaati võib kasutada hallituse ja mädaniku vastu keeduvärvides. 
	
	
	
	Kasutuskohad:
palkmajade viimistlemine, keeduvärvides hallituse ja mädaniku vastu. 


Kasutamisjuhend:
Segatakse hoolikalt sooja vette, segamissuhe: segada u. 1 kg Rauasulfaati 5 liitrisse vette. Rauasulfaati kantakse puidule piisavalt palju, nii et puit märgub ja aine imendub puitu. Ainet kantakse palju pintsliga peale nii, et ei tekiks voolamist. Võtab aega mõni tund, kui puitpind tumeneb ning lõplik toon tuleb esile umbes paari-kolme kuu pärast. Päikesevalgus intensiivistab pinna tumenemist. Lõplikku tooni mõjutab ka puidu kvaliteet ja ladustamise aeg. Võimalusel testi tooni paar kuud enne lõplikku viimistlemist. Kulu: saematejalile 4-5 m2 / 1 liiter hööveldatud pinnale 8-10 m2 / 1 liiter Kuivamisaeg: u. 3 tundi 

